ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СЛАВА-ЛЮКС тип S ( дымопроницаемая оболочка для сыров.

Предназначена:

Для различных видов колбасных плавленых сыров, технологический процесс производства которых включает стадию копчения дымом.

Ассортимент:

Калибр выбирается заказчиком от d 40 до d 80 мм. Цвет оболочки выбирается в соответствии с каталогом цвета. По желанию заказчика на оболочку  может  быть нанесена односторонняя  или двухсторонняя  печать. Количество цветов печати от 1 до 6 видов.

Преимущества:

• проницаемость для дыма;

• равномерность калибра;

• высокая механическая прочность и эластичность;

• низкая проницаемость для кислорода и водяного пара;

• высокая термостойкость;

• биологическая инертность.

Подготовка  оболочки к использованию:

Оболочка «Слава-Люкс тип S» не требует длительного замачивания, достаточно   10-15 минут в воде Т=25-30ºС. Не разрешается замачивать оболочку при большей температуре, так как в этом случае она может дать усадку во время замачивания.

Формовка:

Формовка расплавленной сырной массы Т=75-80ºС осуществляется посредством вакуумного шприца и клипсатора, также батоны могут быть связаны вручную шпагатом. Рекомендуется наполнять оболочку сырной массой с переполнением 12-15%.

Копчение:

Копчение сыра осуществляется в коптильно- варочных печах. Нельзя коптить влажные батоны, поэтому перед копчением необходимо производить сушку. Температура сушки 50-55ºС, продолжительность 15-20 минут при относительной влажности воздуха менее 50%. По мере протекания подсушки температура повышается до 65-75ºС. На этой стадии происходит коагуляция белка и образование собственной белковой корочки. После этого следует копчение. Для получения наилучшего качества продукта и выраженного аромата стадию копчения рекомендуется проводить при температуре выше 70ºС и сочетать со стадией циркуляции воздуха.

Окончание процесса копчения устанавливают по следующим признакам:

- поверхность сыра приобретает цвет от светло до темно-коричневого

- сыр приобретает приятный запах копчености.

Охлаждение:

Может быть двух видов:

• в холодильных камерах среднетемпературных;

• в специальных помещениях, на стеллажах или тележках при температуре воздуха не выше 10ºС.

Длительность охлаждения 6-12 часов до температуры 15ºС внутри батона.

Хранение оболочки:

• температура в помещении от 5 до 25ºС, относительная влажность не более 75%. Хранить в отгрузочной таре;

• не рекомендуется подвергать  оболочку при хранении и транспортировке воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей;

• оболочку, хранившуюся при температуре ниже 0ºС, перед применением выдержать при комнатной температуре не менее суток;

• срок хранения 1 год.

Скачано с сайта http://solvipak.ru/